## Slide 1: Штукатурные растворы для отделочных работ
Подготовил преподаватель СПб ГБПОУ «Колледж метростроя»
М.М. Ковалева

## Slide 2: Область применения штукатурных растворов
Для улучшения качества поверхностей (для придания им гладкого, ровного и красивого вида)
Улучшения теплозащитных свойств (теплоизоляционные штукатурки)
Предохранения от увлажнения конструкций
Регулирования звукопоглащающей способности стен, потолков (звукопоглащающие штукатурки)

## Slide 3: Штукатурные растворы по типу вяжущего
Цементные
Известковые
Цементно-известковые
Гипсовые
Известково-гипсовые

## Slide 4: Заполнители штукатурных смесей
В качестве заполнителя в штукатурных смесях применяют песок, удовлетворяющий требованиям ГОСТ8736-93, с наибольшей крупностью зерен, не превышающей в мм:
2,5мм- для слоев обрызга и грунта
1,25мм- для отделочного слоя (накрывки)

## Slide 5: Подвижность штукатурных смесей
Измеряется погружением стандартного конуса
Раствор для грунта -7..8 см
Раствор для обрызга - 8…12 см для ручного нанесения, 9-14см при механизированном способе нанесения
Раствор для накрывки -7…8 см без применения гипса, 9…12 см с применением гипса

## Slide 6: Выбор растворных смесей для оштукатуривания
Требуется учитывать условия, в которых будут эксплуатироваться здания и сооружения, помещения и отдельные конструктивные элементы

## Slide 7: Рекомендуемые области применения штукатурных растворов
Условия эксплуатации помещений и конструкций | Раствор
Помещения с относительной влажностью воздуха более 60%, а также наружные стены, цоколи, карнизы, подвергающиеся систематическому увлажнению | Цементные Цементно-известковые
Помещения с относительной влажностью воздуха не более 60%, а также наружные стены не подвергающиеся систематическому увлажнению: | 
Наружные каменные и бетонные стены, а также внутренние каменные и бетонные стены, перегородки и перекрытия | Известковые Цементно-известковые
Наружные и внутренние каменные, деревянные и гипсовые стены (в районах с устойчиво сухим климатом) | Известково-гипсовые
Внутренние деревянные и гипсовые стены и перегородки | Известково-гипсовые гипсовые

## Slide 8: Требования предъявляемые к сухим строительным смесям
Сухие строительные смеси должны отвечать требованиям ГОСТ 28013-98 на строительные растворы
Главными свойствами смесей затворенных водой являются:
подвижность;
водоудерживающая способность;
расслаиваемость;
водоотделение растворной смеси;
морозостойкость
средняя плотность;
прочность и др.

## Slide 9: Основные показатели качества раствора
Марка по прочности на осевое сжатие в возрасте 28 суток
М4;М10;М25;М50; М75; М100;М150;М200
Морозостойкость (для растворов подвергающихся попеременному замораживанию и оттаиванию, в увлажненном состоянии)
F10 F15 F25 F35 F50 F75 F100
Средняя плотность
Растворы тяжелые 1500кг/м3 и более
Растворы легкие менее 150кг/м3