Собянин Андрей Александрович

ФКП образовательное учреждение № 122

Мастер производственного обучения

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

для производственного обучения

Профессия: Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом

Задание: сборка и сварка нахлесточных соединений односторонним швом.

Разряд работ: 2.

Материалы (наименование,  размеры,  количество, норма расхода на одного ученика):

лист Ст-3 S=3мм - 0,471 кг

электрод Ø4мм - 0,181 кг

ЭСКИЗ

ГОСТ 5264-80

| № п/п | Последовательность выполнения задания (наименование операций) | Оборудование, инструмент, приспособление | Норма времени | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Очистка пластины | Верстак, металлическая щетка | 0,02 часа |  |
| 2. | Разметка пластины | Верстак, чертилка, мел | 0,01 часа |  |
| 3: | Резка пластин сваркой | Сварочный трансформатор, тиски | 0,15 часа |  |
| 4. | Сборка и прихватка соединения | Стол сварщика | 0,17 часа |  |
| 5. | Сварка соединения | Сварочный пост | 0,2 часа |  |
| 6. | Зачистка шва от шлаков | Верстак, молоток | 0,01 часа |  |
| 7. | Разделка дефектных мест и подварка | Верстак, зубило, молоток | 0,01часа |  |

Разработал мастер п/о – преподаватель             _________________________________

(Ф.И.О.)

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

для производственного обучения

Профессия: Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом

Задание: сборка и сварка нахлесточных соединений двусторонним швом.

Разряд работ: 2.

Материалы (наименование,  размеры,  количество, норма расхода на одного ученика):

лист Ст-3 S=3мм - 0,471 кг

электрод Ø4мм - 0,198 кг

ЭСКИЗ

ГОСТ 5264-80

| № п/п | Последовательность выполнения задания (наименование операций) | Оборудование, инструмент, приспособление | Норма времени | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Очистка пластины | Верстак, металлическая щетка | 0,02 часа |  |
| 2. | Разметка пластины | Верстак, чертилка, мел | 0,01 часа |  |
| 3: | Резка пластин сваркой | Сварочный трансформатор, тиски | 0,15 часа |  |
| 4. | Сборка и прихватка соединения | Стол сварщика | 0,17 часа |  |
| 5. | Сварка соединения | Сварочный пост | 0,2 часа |  |
| 6. | Зачистка шва от шлаков | Верстак, молоток | 0,01 часа |  |
| 7. | Разделка дефектных мест и подварка | Верстак, зубило, молоток | 0,01часа |  |

Разработал мастер п/о – преподаватель             _________________________________

(Ф.И.О.)

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

для производственного обучения

Профессия: Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом

Задание: сборка и сварка угловых соединений

Разряд работ: 2.

Материалы (наименование,  размеры,  количество, норма расхода на одного ученика):

Сборка изделия возможна :

а) электродуговой сваркой

б) полуавтоматической сваркой

лист Ст-3 S=3мм - 0,283 кг

электрод Ø4мм - 0,214 кг

проволока омеднённая-углекислота

ЭСКИЗ

| № п/п | Последовательность выполнения задания (наименование операций) | Оборудование, инструмент, приспособление | Норма времени | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Очистка пластины | Верстак, металлическая щетка | 0,06 часа |  |
| 2. | Разметка пластины | Верстак, чертилка, мел | 0,02 часа |  |
| 3: | Резка пластин сваркой, разделка кромок под углом 30º | Сварочный трансформатор, тиски, напильник | 0,1 часа |  |
| 4. | Сборка и прихватка соединения | Стол сварщика | 0,05 часа |  |
| 5. | Сварка соединения | Сварочный пост | 0,1 часа |  |
| 6. | Зачистка шва от шлаков | Верстак, молоток | 0,01 часа |  |
| 7. | Разделка дефектных мест и подварка | Верстак, зубило, наждак, молоток | 0,02часа |  |

Разработал мастер п/о – преподаватель             _________________________________

(Ф.И.О.)

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

для производственного обучения

Профессия: Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом

Задание: сборка и сварка угловых соединений

Разряд работ: 2.

Материалы (наименование,  размеры,  количество, норма расхода на одного ученика):

лист Ст-3 S=3мм - 0,283 кг

электрод Ø4мм - 0,214 кг

ЭСКИЗ

| № п/п | Последовательность выполнения задания (наименование операций) | Оборудование, инструмент, приспособление | Норма времени | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Очистка пластины | Верстак, металлическая щетка | 0,06 часа |  |
| 2. | Разметка пластины | Верстак, чертилка, мел | 0,02 часа |  |
| 3: | Резка пластин сваркой, разделка кромок под углом 30º | Сварочный трансформатор, тиски, напильник | 0,1 часа |  |
| 4. | Сборка и прихватка соединения | Стол сварщика | 0,05 часа |  |
| 5. | Сварка соединения | Сварочный пост | 0,1 часа |  |
| 6. | Зачистка шва от шлаков | Верстак, молоток | 0,01 часа |  |
| 7. | Разделка дефектных мест и подварка | Верстак, зубило, наждак. молоток | 0,02 часа |  |

Разработал мастер п/о – преподаватель             _________________________________

(Ф.И.О.)

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

для производственного обучения

Профессия: Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом

Задание: сборка и сварка угловых соединений труб (два соединения)

Разряд работ: 2.

Материалы (наименование,  размеры,  количество, норма расхода на одного ученика):

труба Ø 1  (32х2,8) – 0,546 х 2 = 1,092 кг

электрод Ø4мм - 0,147 х 2 = 0,294 кг

ЭСКИЗ

| № п/п | Последовательность выполнения задания (наименование операций) | Оборудование, инструмент, приспособление | Норма времени | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Очистка труб | Верстак, металлическая щетка | 0,06 часа |  |
| 2. | Разметка труб | Верстак, чертилка, мел | 0,02 часа |  |
| 3: | Резка труб сваркой, разделка кромок | Сварочный трансформатор, тиски, напильник | 0,1 часа |  |
| 4. | Сборка и прихватка соединения | Стол сварщика | 0,1 часа |  |
| 5. | Сварка соединения | Сварочный пост | 0,2 часа |  |
| 6. | Зачистка шва от шлаков | Верстак, молоток | 0,01 часа |  |
| 7. | Разделка дефектных мест и подварка | Верстак, зубило, наждак. молоток | 0,02часа |  |

Разработал мастер п/о – преподаватель             _________________________________

(Ф.И.О.)

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

для производственного обучения

Профессия: Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом

Задание: сборка стыковых соединений труб встык (три соединения)

Разряд работ: 2.

Материалы (наименование,  размеры,  количество, норма расхода на одного ученика):

труба Ø 1  (32х2,8) – 0,546 х 3 = 1,638 кг

электрод Ø4мм - 0,120 х 3 = 0,36 кг

ЭСКИЗ

| № п/п | Последовательность выполнения задания (наименование операций) | Оборудование, инструмент, приспособление | Норма времени | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Очистка труб | Верстак, металлическая щетка | 0,06 часа |  |
| 2. | Разметка труб | Верстак, чертилка, мел | 0,02 часа |  |
| 3: | Резка труб сваркой, разделка кромок | Сварочный трансформатор, тиски, напильник | 0,1 часа |  |
| 4. | Сборка и прихватка соединения | Стол сварщика | 0,1 часа |  |
| 5. | Сварка соединения | Сварочный пост | 0,2 часа |  |
| 6. | Зачистка шва от шлаков | Верстак, молоток | 0,01 часа |  |
| 7. | Разделка дефектных мест и подварка | Верстак, зубило, наждак. молоток | 0,02часа |  |

Разработал мастер п/о – преподаватель             _________________________________

(Ф.И.О.)

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

для производственного обучения

Профессия: Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом

Задание: сборка  и сварка тавровых соединений труб (два соединения)

Разряд работ: 2.

Материалы (наименование,  размеры,  количество, норма расхода на одного ученика):

труба Ø 1  (32х2,8) – 0,546 х 2 = 1,092 кг

электрод Ø4мм - 0,198 х 2 = 0,396 кг

ЭСКИЗ

| № п/п | Последовательность выполнения задания (наименование операций) | Оборудование, инструмент, приспособление | Норма времени | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Очистка труб | Верстак, металлическая щетка | 0,06 часа |  |
| 2. | Разметка труб | Верстак, чертилка, мел | 0,02 часа |  |
| 3: | Резка труб сваркой, разделка кромок | Сварочный трансформатор, тиски, напильник | 0,1 часа |  |
| 4. | Сборка и прихватка соединения | Стол сварщика | 0,1 часа |  |
| 5. | Сварка соединения | Сварочный пост | 0,2 часа |  |
| 6. | Зачистка шва от шлаков | Верстак, молоток | 0,01 часа |  |
| 7. | Разделка дефектных мест и подварка | Верстак, зубило, наждак. молоток | 0,02 часа |  |

Разработал мастер п/о – преподаватель             _________________________________

(Ф.И.О.)

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

для производственного обучения

Профессия: Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом

Задание: сборка  и сварка прорезных нахлесточных соединений

Разряд работ: 2.

Материалы (наименование,  размеры,  количество, норма расхода на одного ученика):

листСт-3 S=3мм - 0,188кг

электрод Ø4мм - 0,177 кг

ЭСКИЗ

| № п/п | Последовательность выполнения задания (наименование операций) | Оборудование, инструмент, приспособление | Норма времени | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Очистка пластины | Верстак, металлическая щетка | 0,06 часа |  |
| 2. | Разметка пластин | Верстак, чертилка, мел | 0,02 часа |  |
| 3: | Резка пластин сваркой | Сварочный трансформатор, тиски, напильник | 0,2 часа |  |
| 4. | Сборка и прихватка соединения | Стол сварщика | 0,05 часа |  |
| 5. | Сварка соединения | Сварочный пост | 0,2 часа |  |
| 6. | Зачистка шва от шлаков | Верстак, молоток | 0,01 часа |  |
| 7. | Разделка дефектных мест и подварка | Верстак, зубило, молоток | 0,01часа |  |

Разработал мастер п/о – преподаватель             _________________________________

(Ф.И.О.)

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

для производственного обучения

Профессия: Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом

Задание: сварка стыковых соединений уголка под углом 135º

Разряд работ: 2.

Материалы (наименование,  размеры,  количество, норма расхода на одного ученика):

уголок 50x50x5мм - 0,754 кг

электрод Ø4мм - 0,271 кг

ЭСКИЗ

| № п/п | Последовательность выполнения задания (наименование операций) | Оборудование, инструмент, приспособление | Норма времени | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Очистка уголков | Верстак, металлическая щетка | 0,06 часа |  |
| 2. | Разметка уголков | Верстак, чертилка, мел | 0,02 часа |  |
| 3: | Резка уголков сваркой, разделка кромок | Сварочный трансформатор, тиски, напильник | 0,2 часа |  |
| 4. | Сборка и прихватка соединения | Стол сварщика | 0,1 часа |  |
| 5. | Сварка соединения | Сварочный пост | 0,1 часа |  |
| 6. | Зачистка шва от шлаков | Верстак, молоток | 0,01 часа |  |
| 7. | Разделка дефектных мест и подварка | Верстак, зубило, молоток | 0,01часа |  |

Разработал мастер п/о – преподаватель             _________________________________

(Ф.И.О.)

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

для производственного обучения

Профессия: Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом

Задание: сборка и сварка угловых соединений, собранных под углом 90º

Разряд работ: 2.

Материалы (наименование,  размеры,  количество, норма расхода на одного ученика):

уголок 50x50x5мм - 0,754 кг

электрод Ø4мм - 0,271 кг

ЭСКИЗ

| № п/п | Последовательность выполнения задания (наименование операций) | Оборудование, инструмент, приспособление | Норма времени | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Очистка уголков | Верстак, металлическая щетка | 0,06 часа |  |
| 2. | Разметка уголков | Верстак, чертилка, мел | 0,02 часа |  |
| 3: | Резка уголков сваркой, разделка кромок | Сварочный трансформатор, тиски, напильник | 0,1 часа |  |
| 4. | Сборка и прихватка соединения | Стол сварщика | 0,1 часа |  |
| 5. | Сварка соединения | Сварочный пост | 0,2 часа |  |
| 6. | Зачистка шва от шлаков | Верстак, молоток | 0,01 часа |  |
| 7. | Разделка дефектных мест и подварка | Верстак, зубило, молоток | 0,02 часа |  |

Разработал мастер п/о – преподаватель             _________________________________

(Ф.И.О.)

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

для производственного обучения

Профессия: Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом

Задание: сборка и сварка угловых соединений в тавр.

Разряд работ: 2.

Материалы (наименование,  размеры,  количество, норма расхода на одного ученика):

уголок 50x50x5мм - 0,754 кг

электрод Ø4мм - 0,271 кг

ЭСКИЗ

| № п/п | Последовательность выполнения задания (наименование операций) | Оборудование, инструмент, приспособление | Норма времени | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Очистка уголков | Верстак, металлическая щетка | 0,06 часа |  |
| 2. | Разметка уголков | Верстак, чертилка, мел | 0,02 часа |  |
| 3: | Резка уголков сваркой, разделка кромок | Сварочный трансформатор, тиски, напильник | 0,15 часа |  |
| 4. | Сборка и прихватка соединения | Стол сварщика | 0,05 часа |  |
| 5. | Сварка соединения | Сварочный пост | 0,3 часа |  |
| 6. | Зачистка шва от шлаков | Верстак, молоток | 0,01 часа |  |
| 7. | Разделка дефектных мест и подварка | Верстак, зубило, молоток | 0,02 часа |  |

Разработал мастер п/о – преподаватель             _________________________________

(Ф.И.О.)

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

для производственного обучения

Профессия: Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом

Задание: сборка и сварка нахлесточных соединений.

Разряд работ: 2.

Материалы (наименование,  размеры,  количество, норма расхода на одного ученика):

уголок 50x50x5мм - 0,754 кг

электрод Ø4мм - 0,261 кг

ЭСКИЗ

| № п/п | Последовательность выполнения задания (наименование операций) | Оборудование, инструмент, приспособление | Норма времени | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Очистка уголков | Верстак, металлическая щетка | 0,06 часа |  |
| 2. | Разметка уголков | Верстак, чертилка, мел | 0,02 часа |  |
| 3: | Резка уголков сваркой, разделка кромок | Сварочный трансформатор, тиски, напильник | 0,15 часа |  |
| 4. | Сборка и прихватка соединения | Стол сварщика | 0,05 часа |  |
| 5. | Сварка соединения | Сварочный пост | 0,3 часа |  |
| 6. | Зачистка шва от шлаков | Верстак, молоток | 0,01 часа |  |
| 7. | Разделка дефектных мест и подварка | Верстак, зубило, молоток | 0,02 часа |  |

Разработал мастер п/о – преподаватель             _________________________________

(Ф.И.О.)

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

для производственного обучения

Профессия: Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом

Задание: вертикальная сварка.

Разряд работ: 3.

Материалы (наименование,  размеры,  количество, норма расхода на одного ученика):

уголок 50x50x5мм - 0,754 кг

электрод Ø4мм - 0,246 кг

ЭСКИЗ

| № п/п | Последовательность выполнения задания (наименование операций) | Оборудование, инструмент, приспособление | Норма времени | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Очистка уголков | Верстак, металлическая щетка | 0,06 часа |  |
| 2. | Разметка уголков | Верстак, чертилка, мел | 0,02 часа |  |
| 3: | Резка уголков сваркой, разделка кромок | Сварочный трансформатор, тиски, напильник | 0,15 часа |  |
| 4. | Сборка и прихватка соединения | Стол сварщика | 0,05 часа |  |
| 5. | Сварка соединения | Сварочный пост | 0,3 часа |  |
| 6. | Зачистка шва от шлаков | Верстак, молоток | 0,01 часа |  |
| 7. | Разделка дефектных мест и подварка | Верстак, зубило, молоток | 0,02 часа |  |

Разработал мастер п/о – преподаватель             _________________________________

(Ф.И.О.)

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

для производственного обучения

Профессия: Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом

Задание: горизонтальная сварка.

Разряд работ: 3.

Материалы (наименование,  размеры,  количество, норма расхода на одного ученика):

лист Ст-3 S=3мм - 0,471 кг

электрод Ø4мм - 0,198 кг

ЭСКИЗ

| № п/п | Последовательность выполнения задания (наименование операций) | Оборудование, инструмент, приспособление | Норма времени | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Очистка уголков | Верстак, металлическая щетка | 0,06 часа |  |
| 2. | Разметка уголков | Верстак, чертилка, мел | 0,02 часа |  |
| 3: | Резка уголков сваркой, разделка кромок | Сварочный трансформатор, тиски, напильник | 0,15 часа |  |
| 4. | Сборка и прихватка соединения | Стол сварщика | 0,05 часа |  |
| 5. | Сварка соединения | Сварочный пост | 0,3 часа |  |
| 6. | Зачистка шва от шлаков | Верстак, молоток | 0,01 часа |  |
| 7. | Разделка дефектных мест и подварка | Верстак, зубило, молоток | 0,02 часа |  |

Разработал мастер п/о – преподаватель             _________________________________

(Ф.И.О.)